МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

# У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А

#### ЗА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ПОДГОТОВКА

по

## МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Утвърдена със Заповед №  РД  09 - 1176 / 13.08.2004 г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

код   525	МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ

И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

код   623	ГОРСКО СТОПАНСТВО

код   840	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

##### София, 2004 година

І.  ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

#### Учебната програма е предназначена за всички професии от професионалните

направления Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати, Горско стопанство и Транспортни услуги от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение, за които по учебния план се изучава учебният предмет Материалознание.

Учебното съдържание в учебната програма  е  структурирано в четири раздела. Във всеки раздел то е групирано в примерни  теми. Учебните часове са определени по раздели, а за  всяка тема се разпределят от учителя в началото на учебната година. Чрез тях се усвояват знания и умения за най – често използваните конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали във връзка с основните технологии и технологични методи за производството, обработката и съхранението им, начините за подобряване на тяхната структура и свойства и приложението им.

Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от културно-образователната област: “Природни науки и екология” – химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и от отрасловата и специфичната подготовка по професията.

Обучението по учебния предмет се организира и провежда чрез теоретични уроци за нови знания при активното включване на ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание

Формирането на знанията по учебния предмет е на основата на усвояването на специфични понятия и умения, регламентирани принципи и правила, както и на начални практически умения за окачествяването и използването на материалите.

Голямата по обем и разнообразна по съдържание научна информация изисква обучението да се провежда в специализиран кабинет, оборудван с разнообразни дидактически материали и учебно-технически средства.

II.  ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по учебния предмет има за цел чрез усвояване на знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за:

- видовете конструкционно-ремонтни  и експлоатационни материали;

- свойствата и приложението им;

- основните технологии и технологични методи за производството, обработката

и начините за подобряване на структурата и свойства им;

- технологии за транспортирането, съхранението и рециклирането

на материалите;

- изграждане на нагласа за самостоятелна творческо-познавателна дейност с

учебна и справочна литература и техническа документация.

## IІI.  ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

| № по ред | РАЗДЕЛ | Брой часове |
| --- | --- | --- |
|  |  | вариант 18 учебни часа | вариант 36 учебни часа | вариант 54 учебни часа | вариант 72 учебни часа |
| 1. | І. Конструкционно-ремонтни метални материали. | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 2. | ІІ. Конструкционно-ремонтни неметални материали. | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 3. | ІІІ. Експлоатационни материали. | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 4. | ІV. Технологии и технологични методи за производството и обработката на материалите | 9 | 20 | 26 | 36 |
|  | Общо: | 18 | 36 | 54 | 72 |

ІV.  УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ I. КОНСТРУКЦИОННО-РЕМОНТНИ МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Тема 1.  Строеж, свойства и приложение на металите.

Строеж на металите. Химични, физични, механични и технологични свойства. Връзка между свойствата и приложението на металите. Методи за изпитване.

Тема 2.  Общи  сведения за желязо-въглеродните сплави.

Характеристика на сплавите. Диаграма на състоянието на желязо-въглеродните сплави. Общи сведения за стоманите .Видове и означаване на стоманите. Общи сведения, видове, характеристики  и означаване на чугуните. Приложение.

Тема 3.  Общи  сведения за цветните метали и техните сплави.

Характеристика и приложение. Видове сплави - свойства, приложение и означаване.

Тема 4.  Антифрикционни сплави.

Обща характеристика и изисквания. Видове и предназначение.

Тема 5.  Твърди сплави.

Обща характеристика. Видове и предназначение.

Тема 6.  Корозия, стареене и рециклиране.

Причини за поява на корозията и начини за предпазване от нея. Влияние на стареенето върху свойствата на материалите. Методи за рециклиране.

# РАЗДЕЛ ІI. КОНСТРУКЦИОННО-РЕМОНТНИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Тема 1.   Пластмаси.

Основни компоненти. Класификация. Експлоатационни свойства. Приложение.

Тема 2.   Каучук и гумени изделия.

Изходни материали. Свойства и приложение

Тема 3.   Абразивни материали.

Естествени и изкуствени абразивни материали. Свойства. Приложение.

Абразивни инструменти.

Тема 4.   Тапицерски, уплътнителни и изолационни..

Видове. Изисквания. Състав. Свойства. Приложение.

Тема 5.   Лакобояджийски материали и лепила..

Видове. Изисквания. Състав. Свойства. Приложение.

Тема 6.   Други материали - дърво, стъкло, порцелан, графит, слюда, ебонит,  и др..

Видове. Изисквания. Свойства. Приложение.

# РАЗДЕЛ ІІІ. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Тема 1.   Горива.

Видове. Експлоатационни свойства. Приложение. Транспортиране и съхраняване.

Тема 2.   Мазилни материали.

Видове масла и смазки. Експлоатационни свойства. Приложение.

Тема 3.   Технически течности.

Видове. Експлоатационни свойства. Приложение.

Тема 4.   Филтриращи материали.

Видове. Свойства. Приложение.

Тема 5.   Екологични изисквания и осигуряване на специфични безопасни условия на труд при приложението на конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали.

РАЗДЕЛ ІV.  ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБРАБОТКАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ

# Тема 1.  Леене на металите.

- Леярски свойства на металите.

- Основни методи на леене. Леярски технологичен процес - приложение,

предимства и недостатъци, технологична схема на класическия леярски процес.

- Специални методи на леене - характеристика, особености, предимства и

недостатъци на кокилното, центробежното,  леенето под налягане и с противоналягане, прецизното леене.

Тема 2.  Методи за обработване на металите чрез пластична деформация.

- Основи на процесите за обработване на металите чрез пластична

деформация. Пластичност и пластична деформация. Условия за изменение на пластичните свойства на металите. Основни закони.

- Обработване на металите чрез пластична деформация в горещо състояние.

Нагряване на  металите. Валцоване, коване, щамповане и пресоване.

- Обработване на металите чрез пластична деформация в студено състояние –

обща характеристика, технологичен принцип и схема при щанцоването, дълбокото изтегляне, спининговането и хидровзривното формообразуване.

Тема 3.  Методи на заваряване.

- Неразглобяеми съединения получени чрез заваряване. Същност и

разновидности на заваряването. Заваръчни съединения и шевове. Основни методи на заваряване.

- Принципна схема и характеристика на електродъговото,

електросъпротивителното и газопламъчното заваряване.

- Лепени и споени съединения - особености и приложение. Състав и свойства

на припоите.

- Специални методи на заваряване със стопяване - електроннолъчево, лазерно,

плазмено.

- Специални методи на заваряване без стопяване - дифузионно,

студенопресово, заваряване с взрив.

- Термично рязане на метали и сплави - газопламъчно и електродъгово.

Тема 4.  Методи за обработване чрез рязане.

- Основи на теорията за рязане - определение за рязане. Динамика на процеса

рязане - движения и режим на рязане.

- Физични явления при процеса рязане - стружкообразуване, наклеп, наслойка,

топлоотделяне.

- Обща характеристика на металорежещите инструменти и машини - елементи

на режещите инструменти и материали за изработването им. Видове металорежещи машини и област на приложение.

- Струговане - устройство на универсален струг.Технологична характеристика.

Геометрия на стругарския нож. Видове стругарски ножове. Устройство, предназначение и област на приложение на универсален струг.

- Фрезоване - устройство на универсална фрезова машина.Технологична

характеристика. Геометрия на режещата част на фрезата. Видове фрези. Методи на фрезоване. Устройство, предназначение и област на приложение на универсална фрезова машина.

- Свредловане, зенкероване, райбероване. Технологична характеристика на

свредловането. Геометрия на спиралното свредло.Устройство, предназначение и област на приложение на универсална пробивна машина. Зенкероване. Райбероване.

### Тема 5.  Методи на термична обработка.

- Основни методи на термична обработка – същност, режим и видове.

- Термична обработка на стоманите – отгряване, нормализация, закаляване,

стареене, отвръщане,

- Термична обработка на чугуните – стареене, отгряване, нормализация,

закаляване и отвръщане на сив чугун. Термична обработка на белите чугуни.

- Химико-термична обработка на металите..

- Термично обработване на цветни метали и техните сплави.

Тема 6.  Специални методи за обработване на металите.

- Електрофизични и електрохимични методи за обработване на металите –

характеристики и принципни схеми на електроискровото, електроимпулсното, електроконтактното, анодо - механичното и електрохимичното обработване на металите.

- Обработване на металите с ултразвук - същност и приложение на метода .

- Лъчеви методи за обработване на метали - характеристика и технологични

възможности на обработката чрез лазерен лъч и чрез електронни лъчи.

Тема 7.  Приложение на технологиите и технологичните методите за производството и обработката на материалите в професионалната област.

Тема 8.  Екологични изисквания и осигуряване на специфични безопасни условия на труд при прилагането на технологиите и технологичните методи за производството и обработката на материалите

V.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

- основните конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали;

- основните технологии и технологични методи за производството и обработката

и начините за подобряване на структурата и свойства им;

- технологии за транспортирането, съхранението и рециклирането на материалите;

- сферите на приложението им;

- екологичните изисквания и правилата за осигуряване на специфични безопасни

условия на труд;

да могат да:

- разпознават конструкционните материали по тяхното означаване;

- прилагат теоретичните знания при решаване на проблемно-познавателни задачи с

практическа насоченост;

- извършват подбор на конструкционните материали в зависимост от

предназначението им.

- извършват самостоятелна творческо-познавателна дейност с учебна и справочна

литература и техническа документация.

##### VІ.  АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

инж.Емил Дянков – ПГТ “Макгахан”, гр.София

инж.Чавдар Здравков – ПГПСТТ, гр.София

инж.Роза Георгиева – ПГПСТТ, гр.София

инж.Йорданка Станчева – ПГЖПТ “Никола Корчев”, гр.София

##### VІІ.  ЛИТЕРАТУРА

- Пенчева, Т. и колектив. Технология на машиностроителните материали. Техника. 1990.

- Ташев, М. и колектив. Материали и заготовки. Просвета. 2002.

- Бучков, Д. и колектив. Материалознание. Техника. 1999.

- Христозов, Г. и колектив. Материалознание с ремонтно дело. Земиздат. 1975.

- Василева, Л. и колектив. Автомобилни експлоатационни материали. Техника. 1992.